Abstract
이 논문은 고농도의 휘발성유기화합물(VOC) 증기를 실시간으로 감지하기 위한 소형 전섬유(all-fiber) 센서를 제안한다. 센서는 광섬유 페룰 단면에 다공성 콜레스테릭 액정필름(CLCF)을 코팅하여 제작되었고, 파장가변 레이저(WSL)를 이용해 반사밴드의 이동을 실시간 모니터링한다. 벤젠·톨루엔·아세톤 증기에 대해 각각 6.11, 4.48, 3.19 pm/ppm의 감도를 얻었으며 벤젠에서 가장 민감했다. 센서는 우수한 반복성과 온·습도 의존성 낮음, 배터리 불필요, 전자기 간섭 면역성을 보여 산업용 인화성 VOC 검출에 적합함을 입증했다.

Introduction
인화성 VOC는 산업 현장에서 널리 사용되며, 증발 시 폭발성 농도에 도달할 수 있어 실시간 모니터링이 중요하다. 기존의 촉매 연소형, 반도체형 센서는 높은 동작온도와 외부전원, 환경 간섭의 문제가 있다. 반면 CLCF는 외부 전원 없이 실온에서 동작하며 온도·습도 변화에 강하다. 광섬유 센서와 결합할 경우 전자기 간섭에도 강해 이상적이다. 저자들은 다공성 CLCF를 광섬유 페룰에 코팅하여 고농도 인화성 VOC 증기를 감지하는 새로운 센서를 처음 제안하였다.

Experiments
E7 액정, RM257, S811 등을 이용해 다공성 CLCF를 제작하였다. 두 광섬유 페룰 단면을 100 µm 간격으로 맞대어 CLC 전구체를 주입·UV 경화 후 아세톤 세정으로 다공성 필름을 얻었다. WSL(1131–1574 nm, 443 nm 대역폭)을 광원으로 사용하여 반사스펙트럼 이동을 측정했고, 질소와 시료 증기 혼합비를 조절해 벤젠·톨루엔·아세톤 증기 농도를 제어하였다.

Results
증기 농도 증가 시 반사 중심파장이 장파장 쪽으로 선형 이동했으며, 감도는 벤젠 6.11 pm/ppm > 톨루엔 4.48 > 아세톤 3.19 pm/ppm 순이었다. 25 % LEL 벤젠 반복 측정 시 표준편차 0.228 nm로 높은 재현성을 보였다. 반응·회복 시간은 수분 수준이었고, 다공성 구조가 비다공성 대비 약 6 배 높은 감도를 나타냈다. 온도(20–70 ℃)·습도(20–70 % R.H.) 변화에 따른 반사밴드 이동은 ±5 nm 이내로 미미했다. 감지 메커니즘은 증기 분자의 다공성 필름 침투와 팽창에 따른 굴절률 증가와 피치 변화이며, 굴절률이 높은 벤젠이 가장 큰 효과를 보였다.

Conclusion
광섬유 단면에 다공성 CLCF를 코팅한 센서는 고농도 인화성 VOC 증기를 실시간으로 감지할 수 있었다. WSL 기반의 스펙트럼–시간 일대일 대응으로 실시간 측정이 가능하며, 반복성·안정성이 뛰어나고 온도·습도 영향이 적다. 비다공성 대비 약 6 배 향상된 감도를 보였고, 전원 불필요·전자기 간섭 면역 등의 장점으로 산업용 안전 모니터링에 유망하다.